|  | МАСТЕРБАТЧ ТАЛЬКА (агент нуклеации или нуклезатор): При производстве вспененного полистирола большое значение придается однородности его ячеистой структуры. При физическом вспенивании без специальных добавок получается пена "грубой" структуры. Для образования хорошей однородной ячеистой структуры в полистирол необходимо добавлять так называемые агенты нуклеации (или нуклезаторы), которые при вспенивании материала являются центрами роста пены. Чем больше нуклезатора вводится в полистирол, тем больше ячеек образуется, а их размер будет меньше. Количество вводимого нуклезатора влияет также и на скорость самого процесса вспенивания. Одним из лучших нуклезаторов неактивного (пассивного) типа является тальк, действие которого основано на образовании препятствий для выхода из расплава полимера вспенивающего газа. А) В зависимости от качества талька зависит само качество вспениваемого материала, а именно: - размерность структуры вспененной ленты, размер ячейки -поры, (большие-малые) - твердость (жесткость) вспененной ленты (конечного изделия) - качество формования изделия из вспененной ленты (снижение «разрывов» изделия при термоформовании) - срок созревания вспененной ленты (увеличенный - укороченный период созревания) - качество конечного изделия (хрупкость- жесткость изделия) - поверхностный матовый “блеск” (“глянец”) вспененной ленты - соразмерность внешнего контура (края) изделия и размеров крышки под него: качество сцепки конечного изделия с крышкой под это изделие - качество цветной печати на поверхности вспененной ленты (на поверхности конечного изделия) - проявление нежелательных изменений при термоформовании вспененной ленты (при «вторичном вспенивании», происходящим при термоформовании экструдированной вспененной ленты) Б) Также качество талька влияет на: - стабильность давления расплава при экструзии - частоту засорения фильтра экструдера, |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |